## Slide 1: Разработка твердотельного электролита со структурой граната LLZO
Авторы: А. З. Мамедова, А. В. Кирьянова, И. И. Яковлев, Д. С. Зимбовский, О. О. Капитанова
Москва, 2025г.

## Slide 2: Твердотельные электролиты
Преимущества LLZAO
Устойчивость к литию
Безопасность
Механическая прочность
Ионная проводимость ~10-4 См/см
(монокристалла)
+
Недостатки LLZAO
Необходимость оптимизации состава
Неустойчивость к H2O и СO2
Высокие температуры синтеза и спекания
-
Li6,25La3 Zr2 Al0,25 O12
Органические соединения:
LiPF6, EC, DMC
Высокая проводимость Li+;
Хороший контакт;
Технологичность;
Легко воспламеняющиеся;
Химически нестабильные к Li и катодам;
Токсичные;
Не предотвращает рост Li протрузий.
Жидкие
Керамические материалы:
Оксиды, фосфаты, сульфиды
Химическая стабильность;
Термическая стабильность;
Высокие механические свойства (предотвращение короткого замыкания);
Высокая Li+-проводимость;
Низкая технологичность;
Плохой контракт с электродами.
Керамические

## Slide 3: Цель и задачи
Задачи:
Синтез прекерамических порошков со структурой граната методом твердофазной реакции.
Исследование полученных порошков LLZAO методами: РФА, КР-спектроскопии, ДСР.
Изучение стабильности синтезированных образцов на воздухе.
Проведение твердофазного спекания керамического электролита в муфельной печи.
Апробация ультра быстрого спекания с различными профилями нагрева для керамического электролита: линейном, пилообразном, ступенчатом.
Методы: рентгенофазовый анализ (РФА), спектроскопия комбинационного светорассеяния (КР), импедансная спектроскопия, ДСР(динамическое светорассеяние).
Цель: разработка эффективного подхода к получению твердотельного электролита со структурой граната состава LLZAO.

## Slide 4: План работы
Помол
700oC-1200oC 4-6ч
Синтез
Прессование
Спекание в муф.печи
800oC-1100oC 4-6ч
Ультра быстрое спекание
1300oC-1400oC лин.,пил.,ступ.

## Slide 5: Оптимизация параметров синтеза
Результаты РФА
Результаты КР - спектроскопии
[50-857]
[79-1796]
[46-1131]
[37-1484]
Li5La3Nb2O12
Notes: Вне зависимости от температуры наблюдались фазы примесей.Была проведена качественная нашей фазы и фазы примеси вставь НОВЫЕ ДАННЫЕ 1050 1000 Для определения количесвенного нужен метод Ритвельда и коррундовые числа

## Slide 6: Стабильность LLZAO на воздухе
КР-спектр LLZAO при нахождении на воздухе
Соотношение КР-максимумов в зависимости от времени нахождения на воздухе
Li6,25La3 Zr2 Al0,25 O12 + xH2O + xCO2→ Li6,25-2хH2xLa3 Zr2 Al0,25 O12 + xLi2CO3

## Slide 7: Спекание LLZAO в муфельной печи
Зависимость ионной проводимости и плотности от температуры спекания
Годограф импеданса для образца спеченного в муфельной печи при 1000оС 6ч
Оптимальная температура спекания в муфельной печи составила 1000°C, что позволило добиться ионной проводимости σ ~ 10-5 См/см и относительной плотности ρотн ~ 58%.
Notes: А есть рфа с муфельной печи и результаты рамана??? То сюда впихнуть +++ как-то результаты усадки может впихнуть я их вроде считала тогда
Если будет рфа вставить, убрать 3ий график с избытком и в 4ом

## Slide 8: Установка для проведения быстрого отжига
Профили нагрева: (а) пилообразный, (б)ступенчатый
Экспрессность
Минимальная потеря лития
Отсутствие аномального роста зерен
Более точный контроль фазового состава
Плотность образцов ∼97%

## Slide 9: Быстрый отжиг LLZAO
Режим быстрого отжига | Температура, °С | Ионная проводимость σ, См/см
Линейный | 1350 | 6,6·10-6
Линейный | 1400 | 1,5·10 -4
Пилообразн. | 1400 | 2,5·10-6
Ступенчат. | 1400 | >10-10
[37-1187]
Li5La3Nb2O12
Notes: А есть рфа с муфельной печи и результаты рамана??? То сюда впихнуть (надо выбрать еще какие )+++ посичтать плотности добавить имеющиеся результаты рамана и рфа
Проведен быстрый отжиг керамики со структурой граната при варьировании режимов отжига. Оптимальная температура быстрого отжига составила 1400°C в линейном режиме, что позволило добиться ионной проводимости порядка σ ~ 10-4 См/см и относительной плотности ρотн ~ 84%.

## Slide 10: Выводы
Определены оптимальные условия синтеза ионных проводников со структурой граната, которые составляют 1050°C 6 часов при 30%мол. избытке Li2CO3.
Установлено, что активный гидролиз для LLZAO наступает спустя 7 суток нахождения порошка на воздухе.
Оптимальная температура спекания в муфельной печи составила 1000°C, что позволило добиться ионной проводимости порядка σ ~ 10-5 См/см и плотности ρотн ~ 58%.
Оптимальная температура ультрабыстрого спекания составила 1400°C в линейном режиме, что позволило добиться ионной проводимости порядка σ ~ 10-4 См/см и относительной плотности ρотн ~ 84%.
Проведение быстрого отжига по результатам исследования является более эффективной стратегией для получения высокопроводящих твердотельных электролитов со структурой граната.

## Slide 11: Спасибо за внимание!

## Slide 12: Кривая прессования LLZAO
p,МПа | ρотн,%
20 | 44
75 | 50
150 | 54
200 | 57
300 | 59
500 | 62
700 | 64
1000 | 68
1500 | 70
Зависимость относительной плотности от давления пресса
Таблица. Зависимость относительной плотности от давления пресса
Оптимальным значением для прессования порошков
LLZAO является p=500-1500МПа ρотн>60%
Notes: Удалить его я убрала его из целей и задач или убрать в доп слайды

## Slide 13: Исследование морфологию СЭМ для размера частиц

## Slide 14: Эквивалентная схема

## Slide 16: Карта работы
Прессование
ZrO2
800oC-1000oC

## Slide 17
Notes: Жидкие электролиты: ЭХО может быть ограничено электрохимической стабильностью органических растворителей, используемых в электролите (окисление и восстановление).
Твердые электролиты: некоторые твердые электролиты обладают более широким ЭХО, что позволяет использовать их с материалами электродов, которые несовместимы с жидкими электролитами.
5. Безопасность:
Жидкие электролиты: многие органические растворители, используемые в жидких электролитах, легко воспламеняются и токсичны, что создает риски для безопасности (возгорание, взрыв, утечка).
Твердые электролиты: обычно более безопасны, так как не содержат летучих и горючих компонентов. Снижают риск утечек, возгораний и взрывов.
6. Механические свойства:
Жидкие электролиты: Не обладают механической прочностью.
Твердые электролиты: обладают определенной механической прочностью, что позволяет использовать их в качестве структурных компонентов аккумулятора.
7. Контакт с электродами:
Жидкие электролиты: хорошо смачивают электроды, обеспечивая хороший ионный контакт.
Твердые электролиты: может быть сложно обеспечить хороший ионный контакт между твердым электролитом и твердыми электродами. Требуются специальные методы для улучшения контакта (например, спекание, нанесение тонких пленок, использование прослоек).
8. Области применения:
Жидкие электролиты:
  Широко используются в современных литий-ионных аккумуляторах (ноутбуки, смартфоны, электромобили и т. д.).
  Электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы).
Твердые электролиты:
  Твердотельные литий-ионные аккумуляторы (в разработке, но имеют большой потенциал для электромобилей, накопителей энергии, портативной электроники).
  Литий-воздушные аккумуляторы (в разработке).
  Литий-серные аккумуляторы (в разработке).
  Датчики и электрохимические устройства.
9. Технологичность:
Жидкие электролиты: технология производства и использования хорошо отработана и масштабируема.
Твердые электролиты: технология производства твердых электролитов и их интеграции в аккумуляторы все еще находится на стадии разработки и требует дальнейшей оптимизации.